Atliekamų bandymų sąrašas

- Kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (visų rūšių ir visų formų tekstilės medžiagoms)

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Kokybinė polimerų analizė | STP-7 (DSC tyrimas) |
| 1.2. | Tekstilės pluoštų kokybinė analizė | ISO/TR 11827*, p.: 7.1.1 (mikroskopinė analizė), 7.2.1 (deginimas), 7.4 (tirpinimo tyrimas), ISO/TR 11827, p. 7.5.2.7 (FTIR analizė) ISO/TR 11827, p. 7.6.2 (DSC tyrimas) |
| 1.3. | 2–jų pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis | LST EN ISO 1833 serijos standartai (akredituoti šios serijos standartai: LST EN ISO 1833-1, 4, 7, 11, 12)* |
|  |  | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 1 dalis (akredituoti metodai: mechanins atskyrimas, 8, 1, 11, 14 metodai)* |
| 1.4. | 3–jų pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis | LST EN ISO 1833–2* |
|  |  | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 1 dalis 2 dalis* |
| 1.5. | 4–ių pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis | STP-3 |
| 1.6. | 5–ių ir daugiau pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis | STP-4 |
| 1.7. | Kai kurių karnienos pluoštų (linų, kanapių, ramės) ir jų mišinių kokybinė ir kiekybinė analizė | LST EN ISO 20706-1 (kokybinė) LST EN ISO 20706-1 (kiekybinė) |
| 1.8. | Kiekybinė gyvūninės kilmės pluoštų mikroskopinė analizė | LST EN ISO 17751-1 LST EN ISO 17751-2 |

- Nusidažymo atsparumo nustatymas (visų rūšių ir visų formų tekstilės medžiagoms)

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. | Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai | LST EN ISO 105–B02* | Švitinimas iki 5 balo |
|  |  |  | Švitinimas virš 5 balo |
| 2.2. | Spalvos atsparumas vandeniui | LST EN ISO 105–E01* |
| 2.3. | Spalvos atsparumas jūros vandeniui | LST EN ISO 105–E02 |
| 2.4. | Nusidažymo atsparumas chloruotam vandeniui | LST EN ISO 105–E03 |
| 2.5. | Spalvos atsparumas prakaitui | LST EN ISO 105–E04* |
| 2.6. | Nusidažymo atsparumas vandens lašams | LST EN ISO 105-E07 |
| 2.7. | Nusidažymo atsparumas trinčiai | LST EN ISO 105–X12* |
| 2.8. | Spalvos atsparumas sausajam valymui | LST EN ISO 105–D01* |
| 2.9. | Nusidažymo atsparumas trinčiai organiniais tirpikliais | LST EN ISO 105-D02 |
| 2.10. | Nusidažymo atsparumas skalbimui | LST EN ISO 105–C10 |
|  |  | LST EN ISO 105–C06* LST EN ISO 105 – C08 |
| 2.11. | Nusidažymo atsparumas pramoniniam skalbimui | LST EN ISO 105-C12 |
| 2.12. | Nusidažymo atsparumas lyginimui | LST EN ISO 105–X11 |
| 2.13. | Nusidažymo atsparumas balinimui hipochloritu | LST EN 20105–N01 |
| 2.14. | Nusidažymo atsparumas organiniams tirpikliams | LST EN ISO 105–X05 |

- Cheminiai bandymai (visų rūšių ir visų formų tekstilės medžiagoms)

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. | pH dydis | LST EN ISO 3071 |
| 3.2. | Laisvo formaldehido kiekis (vandeninės ištraukos metodas) | LST EN ISO 14184–1 |
| 3.3. | Nepluoštinių medžiagų (alyvų, riebalų, parafino ir kt.) kiekio nustatymas | STP-5 |
| 3.4 | Medžiagų atsparumas skysčių skverbimuisi | LST EN ISO 6530 |

- Fizikiniai bandymai (audiniams, megztinėms medžiagoms, neaustinėms medžiagoms)

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. | Paviršinis tankis | įvairioms medžiagoms | LST EN 12127* |
|  |  | tik audiniams | LST ISO 3801, p. 5* |
|  |  | neaustinėms medžiagoms | LST EN 29073-1 |
|  |  | Guma ir plastiku padengtoms medžiagoms | LST EN ISO 2286-2 |
| 4.2. | Audinio ilginis tankis | LST ISO 3801, 1(4 metodai |
| 4.3. | Audinių pločio ir ilgio nustatymas | LST ISO 22198 |
| 4.4. | Tekstilės medžiagų ilgis ir plotis | LST EN 1773 |
| 4.5. | Trūkimo savybės (didžiausioji jėga ir pailgėjimas) | įvairioms medžiagoms | LST EN ISO 13934–1* (juostelės metodas) |
|  |  | įvairioms medžiagoms | LST EN ISO 13934–2 (skiautės metodas) |
|  |  | padengtoms medžiagoms | LST EN ISO 1421* |
|  |  | neaustinėms medžiagoms | LST EN 29073-3 |
| 4.6. | Siūlės stipris | LST EN ISO 13935–1 (juostelės metodas) |
|  |  | LST EN ISO 13935–2* (skiautės metodas) |
| 4.7. | Plyšimo jėga | audiniams, neaustinėms medžiagoms | LST EN ISO 13937–1 (Elmendorf’o metodas) |
|  |  |  | LST EN ISO 13937–2* (kelnių forma) |
|  |  |  | LST EN ISO 13937–3 (sparno forma) |
|  |  |  | LST EN ISO 13937–4 (liežuvio forma) |
|  |  |  | LST EN 1875–3 (trapecijos forma) |
|  |  | neaustinėms medžiagoms, padengtoms medžiagoms | LST EN ISO 9073-4 |
|  |  | padengtoms medžiagoms | LST EN ISO 4674-1* |
| 4.8. | Duobimo stipris | LST EN ISO 13938–1 |
| 4.9. | Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis | LST EN ISO 12945–2* (Martindale(o metodas) |
| 4.10. | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi | LST EN ISO 12945–1 („Pilingo“ dėžės metodas) |
| 4.11. | Atsparumas dilinimui | įvairioms medžiagoms | LST EN ISO 12947–2* (iki bandinio suyrimo) |
|  |  | įvairioms medžiagoms | LST EN ISO 12947–3 (masės nuostolio nustatymas) |
|  |  | įvairioms medžiagoms | LST EN ISO 12947–4 (išvaizdos pasikeitimo įvertinimas) |
|  |  | padengtoms medžiagoms | LST EN ISO 5470–2 |
|  |  | baldinėms medžiagoms | LST EN 14465, priedas A |
|  |  | Kojinėms | LST EN 13770 |
| 4.12. | Medžiagų tamprumas | LST EN ISO 20932-1 (juostelės tempimo metodas) |
| 4.13. | Audinių siūlų pasipriešinimas praslydimui siūlėje | LST EN ISO 13936–1 (nustatytas siūlės atsidarymas) |
|  |  | LST EN ISO 13936–2 (nustatyta apkrova) |
| 4.14. | Raukšlių išsilyginimas (neglamžumas) | LST EN ISO 2313-1 |
| 4.15. | Medžiagų atsparumo lankstymo poveikiui (tik lankstymo procedūra) | padengtoms medžiagoms | LST EN ISO 7854, C metodas |

- Fizikiniai bandymai(siūlams, pluoštams)

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1. | Trūkimo savybės | verpalams | LST EN ISO 2062 |
| 5.2. | Siūlų sukrumas | LST EN ISO 2061 |
| 5.3. | Siūlų tankumas | iš audinių | LST EN 1049–2 |
|  |  | mezginių | LST EN 14971 |
| 5.4. | Siūlų ilginis tankis | iš pakuočių | LST EN ISO 2060 |
|  |  | iš audinių | ISO 7211–5 |
|  |  | iš mezginių | LST EN 14970 |
| 5.5. | Pluošto diametras (mikroskopinis tyrimas) | vilnos pluoštui | LST EN ISO 137 (mikroskopinis tyrimas) |
|  |  | cheminiams pluoštams | AATCC Test Method 20A, p. 14 (mikroskopinis tyrimas) |
| 5.6 | Pluošto ilgis | visiems pluoštams | ISO 6989 |

- Savybės, susijusios su fiziologiniu komfortu

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1. | Higroskopiškumas | STP-8 |
| 7.2. | Sugerties trukmė | rankšluosčiams | LST EN 14697, priedas B |
| 7.3. | Atsparumas paviršiaus vilgymui | LST EN ISO 4920 |
| 7.4. | Atsparumas vandens skverbimuisi | įvairioms medžiagoms | LST EN ISO 811* |
|  |  | padengtoms medžiagoms | ISO 1420 |
| 7.5. | Laidumas orui | LST EN ISO 9237* |
| 7.6. | Šiluminis atsparumas | LST EN ISO 11092* |
| 7.8 | Vandens garų pralaidumas (puodelio metodas) | STP-1 |
| 7.9 | Drėgmės transportavimo savybės | AATCC 195 |

- Matmenų stabilumas

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (po 1 skalbimo ciklo) | LST EN ISO 5077* (Skalbimo ir džiovinimo procedūros – pagal LST EN ISO 6330*) |
| 8.2. | Gaminio išvaizdos įvertinimas po 1 skalbimo | STP-2 (Skalbimo ir džiovinimo procedūros – pagal LST EN ISO 6330*) Įvertinimas – pagal susitarimą |
| 8.3. | Įstrižumas, po 1 skalbimo | megztiniams gaminiams | ISO 16322-1 |
|  |  | medžiagoms | ISO 16322–2 |
|  |  | gaminiams | ISO 16322–3 |
| 8.4. | Skalbimo ir džiovinimo procedūra (atliekamos atskirai arba užsakomos papildomai) | 1 ciklas | LST EN ISO 6330* |
|  |  | 2(3 ciklai |  |
|  |  | 4(5 ciklai |  |
|  |  | 10 ciklų |  |
|  |  | 15 ciklų |  |
|  |  | 20 ciklų |  |
|  |  | 25 ciklai |  |
|  |  | 30 ciklų |  |
|  |  | 50 ciklų |  |

- Degumo savybės, atsparumas karščiui

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Užsidegimo greičio nustatymas (be apdorojimo) | LST EN ISO 6940 |
| 9.2. | Užsidegimo nustatymas (maža liepsna) (be apdorojimo) | užuolaidos ir apmušalai | LST EN 1101 |
| 9.3. | Ribotas liepsnos plitimas | apsauginei aprangai | LST EN ISO 15025* |
|  |  | Daugiasluoksniams paketams |  |
|  |  | reikmenims |  |
| 9.4. | Drabužių medžiagų degumo nustatymas (be apdorojimo) | LST EN 1103 |
| 9.5. | Liepsnos plitimo savybės (be apdorojimo) | LST EN ISO 6941 |
| 9.6 | Atsparumas karščiui (be apdorojimo) | medžiagoms | ISO 17493 |
|  |  | reikmenims |  |

- Elektrostatinės savybės

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.1. | Savitoji paviršinė varža (be apdorojimo) | apsauginei aprangai | LST EN 1149-1* |
| 10.2. | Statmenoji varža (be apdorojimo) |  | LST EN 1149-2 |
| 10.3. | Ekranavimo faktorius ir pusėjimo trukmė (be apdorojimo) |  | LST EN 1149–3, 2 metodas |

- Paviršiaus spalvos matavimas

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.1. | Paviršiaus spalvos matavimas: CIE spalvių koordinatės, CIE trimatės spalvių koordinatės, Spalvų erdvės kintamieji | LST EN ISO 105–J01* |
| 11.2. | Spalvos skirtumų nustatymas ((ECMC, (E*ab) | LST EN ISO 105-J03* |
| 11.3. | Fluorescuojančių medžiagų (skirtų gerai matomiems apsauginiams drabužiams) charakteristikos: CIE spalvų koordinatės x, y; Skaisčio faktorius Švitinimas (pagal LST EN ISO 20471, p. 5.2 reikalavimus) | LST EN ISO 20471, 7.2 p.* |
|  |  | LST EN ISO 105–B02* |
| 11.4. | Spektrinis atspindžio koeficientas R, artimojoje IR spinduliuotės srityje | STP-21 |
| 11.5. | Baltumo laipsnis | LST EN ISO 105–J02 |

- Kiti bandymai

| Eil. Nr. | Nustatoma charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12.1. | Tepalų atstūmimas | tik plokščioms medžiagoms | LST EN ISO 14419 |

PASTABOS:

1) Tyrimai, įtraukti į akreditavimo sritį, pažymėti “ * “

2) „STP“ – skyriuje parengtas tyrimų metodas.